## Slide 1: Journée "Peinture à l’eau" ir Gauthier MICHAUX SPW Mobilité & Infrastructures 17/09/2019

## Slide 2: Peintures à l'eau
Programme
10h: Bienvenue + Contexte wallon – G. Michaux
10h30: Liants et Peintures – X. Bricout
11h00: Microbilles et additifs – P. Hivert
11h30: Retours d'expériences d'un applicateur – F. Féré
12h: Questions – Réponses
12h30: Lunch Sandwichs / World café
13h30: Déplacement -> site de démo A601
14h: Applications
16h: Débriefing
17h: Verre de clôture

## Slide 3: Peintures à l'eau
Marquages routiers:
Peintures routières à l'eau ou à solvants
Enduits au chaud (thermos)
Enduits à froid
Préformés collés à froid (tapes)

## Slide 4: Peintures à l'eau
NV 400010 – 16 octobre 2018
Développement harmonieux et durable
Transition écologique

## Slide 5: Peintures à l'eau
NV 400010 – 16 octobre 2018

## Slide 6
Peintures à l'eau
18 décembre 2018

## Slide 7
Peintures à l'eau
Domaine: Marchés de travaux + baux d'entretien
Réseaux: II et III (sur réseau I: 3 ans de garantie)
Peintures: conformes à la NBN EN 1871 et au PTV 883
Système: conforme au G 0025 (homologation Baillonville)
Conditions d'application:
T° air > 10°C / T° sol > 10°C / HR < 80%

## Slide 8
Voirie | Type | Produit conseillé | Exigences min.
Autoroute | Axe | Enduit à chaud ou enduit à froid structuré | R3 – RW1 – RR1
Autoroute | Rive | Enduit à chaud ou enduit à froid structuré | R3 – RW1 – RR1
Route régionale | Axe | Enduit à chaud Hors agglo: structuré | R3 – S1
Route régionale | Rive | Enduit à chaud ou peinture à l'eau | R3 – S1
Route communale | Rive / Axe | Peinture à l'eau | R2 – S1
Passages piétons, triangles, flèches, lettrages |  | Enduit à chaud plan ou préfabriqué collé à froid (tape) | R3 – S2
Stries |  | Enduit à chaud plan ou peinture à l'eau | R3 – S1