## Slide 1
Journée Peinture à l’eau
17 Septembre 2019
Les billes de verre et les marquages routiers
Pascal Hivert
Directeur Commercial Potters

## Slide 4: Principe de fabrication
.

## Slide 6: Principaux marchés
Marquage routier
Traitement de surface
Plasticques
Taille des billes
Large
Ultra Fine
0-5 µm
40-200 µm
0-40 µm
200-1700µm

## Slide 7: DE L’UTILITE DES BILLES DE VERRE POUR UN MARQUAGE ROUTIER
APPORTER DE LA RETROREFLEXION
AUGMENTER LA DURABILITE
DIMINUER LA GLISSANCE

## Slide 8: PRINCIPE DE LA RETROREFLEXION

## Slide 9: Vue d’un marquage en coupe

## Slide 10: Vue d’un marquage en coupe, avec agrégats

## Slide 11: LA SAINTE TRINITE DU MARQUAGE!
DE BONS PRODUITS (Baillonville!)
DE BONS APPLICATEURS ET UN EQUIPEMENT BIEN REGLE
UNE BONNE APPLICATION

## Slide 12: PARAMETRES INFLUANT LA RETROREFLEXION
Qualité de la bille : elle doit être la plus sphérique possible, sans défauts internes, avec une granulométrie contrôlée.
Quantité de billes : le nombre de billes augmente la rétroréflexion
Conditions d ’applications
Taux d ’enfoncement des billes
Quantité de dioxyde de titane

## Slide 13
Microbille allongée, considérée
comme défaut si D / d >1.2
Microbille supportant un ou deux satellites,
considérée comme défaut si d / D<1/4
(d=diamètre du plus gros satellite)
Microbille en forme de goutte,
considérée comme bille défaut si L/l>1.2
Microbille supportant un satellite complètement soudé,
considérée comme défaut si D2/D1>1.2
Grains
Microbille opaque
QUALITE DE LA BILLE : SPHERICITE
D
d
D2
D1
D
d
L
l

## Slide 14: Rétroréflexion en fonction du grammage

## Slide 15
Et un bon applicateur...

## Slide 16
Et une bonne technique d’application..!

## Slide 17: AUGMENTER LE SRT

## Slide 19: Utilité du traitement
Contrôler l'enfoncement des billes
Assurer un bon accrochage sur le produit de marquage
Réduire le phénomène d'arrachement

## Slide 20
Types d’enfoncements

## Slide 21
Niveaux de rétroréflexion

## Slide 22
Enfoncement important
B.23

## Slide 23
Enfoncement faible
B.21

## Slide 24
Bon enfoncement

## Slide 25
Liaison bille – produit de marquage
DRY LAYER LEVEL
WET LAYER LEVEL
WETTING EFFECT
BINDER

## Slide 26: INFLUENCE DU TRAITEMENT
INITIAL
FINAL
With coating
No Coating
3,150,000 roll-overs
1,450,000 roll-overs

## Slide 27
PRESQUE FINI !...

## Slide 28
ACCELERATEUR DE SECHAGE POUR PEINTURES A L’EAU
Ce produit consiste en un mélange de billes de saupoudrage et d’un additive spécifique de couleur blanche
Il est utilisable dans les mêmes conditions qu’un produit de saupoudrage classique
Temps de séchage divisé environ par 3
Applicable par en condition humide et par temps froid
Augmentation de la période d’applicabilité de la peinture
Augmentation de la productivité de la machine d’application
Possibilité de finir plus facilement le stock de peinture en fin de saison
Application de marquages Type II plus facile
Aucun impact négatif sur la durabilité et les performances de la peinture
Systèmes certifiés par l’ASCQUER

## Slide 29
QUELQUES EXEMPLES D’APPLICATIONS SUR ROUTE
Pays | Dosage peinture (g/m²) | Dosage accélérateur (g/m²) | Température extérieure (°C) | Taux d’humidité (%) | Temps de séchage réduit par
France | 650 | 370 | 7 | 75 | 3 (8mn)
France | 300 | 300 | 17 | 71 | 3 (8mn)
Hongrie | 350 | 350 | 2 | 93 | 4 (4mn)
France | 410 | 310 | 3 | 66 | 3 (4mn)

## Slide 31
600
50
100
150
200
300
Visibilité d’un marquage
RL in mcd/m2 / lx

## Slide 32
Merci pour votre attention!